纸巾纸（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、广东、广西、四川、贵州、陕西、新疆等19个省、自治区、直辖市89家企业生产的89批次产品

抽查时间：2017年第1批

抽查概况：对产品的细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、亮度（白度）、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度等13个项目进行了检验。本次抽查，有6批次产品不符合标准的规定

另外，苏州维柔纸业有限公司在国家监督抽查中拒检。

主要问题：纵向湿抗张强度、亮度（白度）、柔软度、灰分等项目不符合标准的规定

红榜　纸巾纸产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心诺餐巾纸 | 心诺 | 270mm×270mm×50张±2张 | 合格品 | 2017-01-07 | 北京华博特纸制品有限公司 |
| 2 | 餐巾纸 | 艾伊洁 | 270mm×270mm×50张（双层） | 合格品 | 2016-11-21 | 北京熙鑫纸业有限公司 |
| 3 | 五月花面巾纸 | 五月花 | 130mm×190mm×2层×150抽/包 | 合格品 | 2016-11-30/BJ161130A | 制造商：永丰余投资有限公司 生产厂：永丰余家纸（北京）有限公司 |
| 4 | 盒装面纸 | 统汇通达 | 200mm×195mm×80张/盒（双层） | 合格品 | 2016-12-21 | 统汇生活用纸（北京）有限公司 |
| 5 | 金宇牌餐巾纸 | 金宇 | 275mm×270mm 50片 | 合格品 | 2016-12-06 | 北京金鸿纸业有限公司 |
| 6 | 白之韵牌软抽 | 白之韵 | 130mm×190mm×400张 三层 | 合格品 | 2017-01-08 | 唐山市开平区白之韵纸制品厂 |
| 7 | 洁柔Baby Face 130抽抽取式纸面巾 | 洁柔 | 200mm×135mm×130抽（三层）/包 | 优等品 | 2017-01-12 | 制造商：中顺洁柔纸业股份有限公司 生产厂：中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 |
| 8 | 雪松绸缎面巾纸 | 雪松 | 180mm×125mm×384张（四层） | 合格品 | 有效期至2020-01-01 | 河北雪松纸业有限公司 |
| 9 | 悠雅江南系列抽取式面巾纸 | 悠雅 | 130mm×188mm×390张（3层） | 合格品 | 2016-12-26 | 保定市中信纸业有限公司 |
| 10 | 抽取式面巾纸 | 西而曼 | 180mm×130mm/（三层） | 合格品 | 2016-12-15 | 保定市西而曼能威纸业有限公司 |
| 11 | 金博仕·小齐奇遇记系列面巾纸 | 金博仕 | 127mm×182mm（三层） | 合格品 | 有效期至2020-01-03 | 河北金博士集团有限公司 |
| 12 | 新逸风丝滑系列袖珍面巾纸 | 新逸风 | 200mm×200mm×20包（4层） | 合格品 | 2019-11-10有效 | 河北鑫润纸业有限公司 |
| 13 | 洁客小怪兽系列抽取式面巾纸 | 洁客 | 180mm×125mm/张×4层 | 合格品 | 2016-11-01 | 保定友邦卫生用品有限公司 |
| 14 | 爱森彼岸花开410张抽纸（纸巾纸） | 爱森 | 180mm×130mm×410张×10包 | 合格品 | 2016-12-20 | 保定爱森卫生纸制品有限公司 |
| 15 | 四合院儿面巾纸 | 四合院儿 | 190mm×135mm×402张 | 合格品 | 2016-05-13 | 制造商：北京兴翰商贸有限公司 生产厂：保定神荣卫生用品制造有限公司 |
| 16 | 清风牌纸手帕 | 清风 | 210mm×210mm（3层） | 优等品 | 2016-12-22 | 制造商：金红叶纸业集团有限公司 生产厂：辽宁金叶纸业有限公司 |
| 17 | 兴启优品抽取式面巾纸 | 兴启 | 190mm×127mm（三层） | 合格品 | 2017-01-01 | 辽宁兴启纸业有限公司 |
| 18 | 手帕纸 | 德洁 | 205mm×200mm×3层×10片 | 一等品 | 2016-06-18 | 鞍山市德洁卫生用品厂 |
| 19 | 顺清柔迷你型面巾纸 | 顺清柔 | 8张×4层/包 10包/条 | 合格品 | 2016-05-24 | 肇东东顺纸业有限公司 |
| 20 | 正应餐巾纸 | 正应 | 230mm×230mm×50张/包 | 合格品 | 2017-01-10 | 上海正应纸业有限公司 |
| 21 | 洁云纸面巾 | 洁云 | 2层，200mm×200mm，200抽/盒 | 合格品 | 2016-12-31 | 上海东冠纸业有限公司 |
| 22 | 清风牌餐巾纸 | 清风 | 230mm×230mm 100张/包 | 合格品 | 2017011312 | 制造商：金红叶纸业集团有限公司 生产厂：苏州天秀纸业有限公司 |
| 23 | 希尔曼系列抽取式面巾纸 | / | 130mm×185mm×400张/包 | 合格品 | 2016-10-26 | 江都区吉强纸品厂 |
| 24 | 餐巾纸 | 吉利雅 | 220mm×220mm 50张 | 合格品 | 2017-01-02 | 苏州市吉利雅纸业有限公司 |
| 25 | 妮飘迷你纸手帕 | 妮飘 | 210mm×208mm×10抽（3层） | 合格品 | 2016-11-15 | 苏州亚青纸业有限公司 |
| 26 | 亦乐抽取式面巾纸（花语系列） | 亦乐 | 130mm×185mm×420张/包，三层 | 合格品 | 2017-01-04 | 苏州亦乐纸业有限公司 |
| 27 | 森恋400张抽纸（纸面巾） | 森恋 | 130mm×190mm×400张，三层 | 合格品 | 2016-12-14 | 太仓佩博实业有限公司 |
| 28 | 妙卫太阳花纸面巾 | 妙卫 | 190mm×130mm×3层×402张 | 合格品 | 2016-12-01 | 江苏妙卫纸业有限公司 |
| 29 | 妙莲面巾纸 | 妙莲 | 185mm×130mm，三层，360张/包 | 合格品 | 2017-01-08 | 江苏洪泽湖纸业有限公司 |
| 30 | 餐巾纸 | / | 275mm×275mm，30片×双层 | 合格品 | 2016-08-18 | 南京供销纸业有限责任公司 |
| 31 | 抽取式面巾纸 | 99 | 130mm×190mm，三层，400张 | 合格品 | 2016-12-08 | 镇江好想纸业有限公司 |
| 32 | 五月花面巾纸 | 五月花 | 130mm×190mm×2层×200抽/包 | 合格品 | 2016-12-02 | 永丰余生活用纸（扬州）有限公司 |
| 33 | 洁相印抽取式面巾纸 | 洁相印 | 188mm×150mm 480张 | 合格品 | B2017.01.12CJ | 浙江创洁纸业有限公司 |
| 34 | 品萱丝滑系列抽取式纸巾纸 | 品萱 | 200mm×130mm（2层） 180抽/包 | 优等品 | 2017-01-11/20170111A合格3 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
| 35 | 雪达400张抽取式面巾纸 | 雪达 | 140mm×180mm×3层×400张 | 合格品 | 2017-01-05 | 杭州快乐女孩卫生用品有限公司 |
| 36 | 家庭装抽取式面纸 | 月樱 | 130mm×180mm×3层×420 | 合格品 | 2017-01-08 | 海宁市许村镇大斌纸制品厂 |
| 37 | 黛风丝柔抽取式面巾纸300张 | 黛风 | 150mm×180mm×300张×2层 | 合格品 | 2016-12-02 | 桐乡市黛风纸业有限公司 |
| 38 | 抽取式纸面巾 | 可心柔 | 130mm×185mm×408张（三层） | 合格品 | 2017-01-09 | 浙江弘安纸业有限公司 |
| 39 | 诗风（卡卡猫）抽取式面巾纸 | 诗风 | 190mm×132mm×480张（四层） | 合格品 | 2016-11-09 | 宁波佰福纸业有限公司 |
| 40 | 爱纯色抽取式纸巾·逸品系列 | 爱·纯色 | 130mm×185mm×402张（三层） | 合格品 | 2016-12-24 | 温州益康纸业有限公司 |
| 41 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 188mm×136mm（2层） | 优等品 | 2017-01-05 | 制造商：金红叶纸业集团有限公司 生产厂：合肥金红叶纸业有限公司 |
| 42 | 花样生活舒馨系列抽取式面巾纸 | 花样生活 | 180mm×130mm×450张×6包 | 合格品 | 2016-04-11 | 安徽合顺纸业有限公司 |
| 43 | 恋妮抽取式面纸 | 恋妮 | 200mm×180mm×360张±5% | 合格品 | 2016-12-18 | 宿松县千里香纸业有限公司 |
| 44 | 紫爱（柔韧）系列纸面巾 | 紫爱 | 140mm×185mm×402张，三层 | 合格品 | 2016-09-09 | 漳州市联安纸业有限公司 |
| 45 | 纸面巾 | 好吉利 | 155mm×188mm，320张（160抽×2层） | 合格品 | 2017-01-02/XC7#B | 福建恒利纸业有限公司 |
| 46 | 纸面巾 | / | 140mm×190mm，2层，118抽 | 合格品 | 2017-01-06 | 晋江德信纸业有限公司 |
| 47 | 纸面巾 | 手心缘 | 三层，143mm×180mm/张 | 合格品 | 2017-01-06 | 福建亿发护理用品有限公司 |
| 48 | E之梦巨柔抽取式面巾纸 | e之梦 | 140mm×180mm×468张（三层） | 合格品 | 2016-09-05 | 江西华旺纸业有限公司 |
| 49 | 柏茜雅圆点系列面巾纸 | 柏茜雅 | 130mm×190mm×450±6张 | 合格品 | 2016-07-15 | 南昌市鑫隆达纸业有限公司 |
| 50 | 欧琪雅抽取式面巾纸 | 欧琪雅 | 125×190×3层 400张/包 | 合格品 | 2016-10-20 | 抚州市弘成酒店用品有限公司 |
| 51 | 花纯系列360张抽取式面纸 | 花纯 | 135mm×180mm×360张 | 合格品 | 2017-01-01 | 江西白士洁纸业有限公司 |
| 52 | 盒装抽纸 | / | 190mm×200mm（2层）·50抽 | 合格品 | 2017-01-06 | 赣州市章贡区洁丽纸品厂 |
| 53 | 蓓丽斯-尊贵抽取式面巾纸 | 蓓丽斯 | 143mm×190mm×465张×3层 | 合格品 | 2016-08-07 | 江西宽竹纸业有限公司 |
| 54 | 宜倍纷（缤纷宜人）抽式面纸 | 宜倍纷 | 140mm×180mm×420张 | 合格品 | 2016-11-20 | 江西省嘉利发纸品有限公司 |
| 55 | 纸巾纸 | / | 180mm×200mm×2层 | 合格品 | 2016-12-20 | 鹰潭市创一卫生用品有限公司 |
| 56 | 温馨猫欧洁520系列抽取式纸巾 | 温馨猫 | 153mm×180mm 三层 | 合格品 | 2016-11-10 | 江西省华丽达实业有限公司 |
| 57 | 玉丰优雅系列抽纸 | 玉丰 | 185mm×130mm×75mm 三层 | 合格品 | 2017-01-02 | 上饶市玉丰纸业有限公司 |
| 58 | 盒装手帕面巾纸（纸手帕） | / | 200mm×190mm，三层 | 合格品 | 2017-01-17 | 赣州市崇星实业有限公司 |
| 59 | 星晨抽取式面巾纸 | 星赣晨 | 130mm×180mm×420系列±3%（三层） | 合格品 | 2016-10-01 | 南昌星晨纸业有限公司 |
| 60 | 餐巾纸 | / | 180mm×180mm×3层 | 合格品 | 2017-01-04 | 南昌市青山湖区金旺达生活纸品厂 |
| 61 | 佳有喜抽取式面巾纸 | 佳有喜 | 130mm×185mm×450张，三层 | 合格品 | 2016-11-15 | 江西南鑫纸业有限公司 |
| 62 | 蝴蝶梦（大白）抽取式面纸 | 蝴蝶梦 | 180mm×130mm×420张 | 合格品 | 2017-01-01 | 南昌市永发纸业有限公司 |
| 63 | 娇手甜蜜泰迪熊100抽纸面巾 | 娇手 | 136mm×200mm/张 二层 | 优等品 | 2016-12-09 | 华劲集团赣州纸品有限公司 |
| 64 | 纸巾（纸面巾） | / | 180mm×180mm，二层 | 合格品 | 2016-12-29 | 南昌市零点纸业有限公司 |
| 65 | 友爱抽取式面巾纸 | 友爱 | 130mm×180mm×3层 | 合格品 | 2017-01-10 | 南昌高新技术产业开发区友爱纸品厂 |
| 66 | 含羞草面巾纸 | 含羞草 | 190×200mm | 合格品 | 2017-01-13 | 山东含羞草卫生科技股份有限公司 |
| 67 | 纸面巾 | 心相印 | 136mm×190mm | 优等品 | 限用日期：2017-01-06 | 制造商：湖南恒安纸业有限公司 生产厂：山东恒安心相印纸制品有限公司 |
| 68 | 玉牌布艺手帕纸 | 玉牌 | 210mm×210mm×10张（二层）×10包 | 合格品 | 2016-11-15 | 潍坊恒联美林生活用纸有限公司 |
| 69 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 206mm×136mm（3层） | 优等品 | 2017-01-12 | 制造商：金红叶纸业集团有限公司 生产厂：金红叶纸业（青岛）有限公司 |
| 70 | 抽取式面巾纸 | N·LJFE恩莱芙 | 130mm×190mm（3层） | 优等品 | P20161216A/E20191215 | 江门市晨采实业有限公司 |
| 71 | 名士面巾纸 | 华禧 | 200mm×200mm×3层×10张/包 | 合格品 | 2016-12 | 东莞市万江华美纸品厂 |
| 72 | 宝利达丝滑抽取式面巾纸 | 宝利达 | 140mm×180mm×130抽（三层） | 一等品 | 2016-07-15 | 惠州市恒大纸业有限公司 |
| 73 | 波斯猫紫丁香抽取式面纸 | 波斯猫 | 158mm×190mm×2层×280抽 | 优等品 | 2017-01-12 | 汕头市金平区飘合纸业有限公司 |
| 74 | 安丽优雅面巾纸 | 安丽 | 180mm×152mm×3层 405张×3包 | 合格品 | 2017-01-10 | 广西贵港市安丽纸业有限公司 |
| 75 | 纯点面巾纸 | 纯点 | 135mm×200mm/张（3层） | 优等品 | 20161123甲 | 广西贵糖（集团）股份有限公司 |
| 76 | 抽取式纸面巾 | 娇手 | 136mm×200mm/张 二层 | 优等品 | 2016120211NZ | 华劲集团股份有限公司南宁纸业分公司 |
| 77 | 唯思抽取式面巾纸 | 唯思 | 190mm×200mm | 合格品 | 2016-12-05 | 成都金香城纸业有限公司 |
| 78 | 竹本生活水果脸萌系列抽取式面巾纸 | （图案） | 190mm×130mm×400张 三层 | 合格品 | 2016-11-06 | 沐川禾丰纸业有限责任公司 |
| 79 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 206mm×136mm（2层） | 优等品 | 2017-01-19 | 制造商：金红叶纸业集团有限公司 生产厂：遂宁金红叶纸业有限公司 |
| 80 | 爱纯色绿色环保系列抽取式面巾纸 | 爱·纯色 | 183mm×190mm×420张（三层） | 合格品 | 2016-08-29 | 毕节市富达纸业有限公司 |
| 81 | 纸面巾 | 心相印 | （132×190）mm 130抽×3层×390张 | 优等品 | 2017-01-11/20170111 16:44 | 制造商：福建恒安集团有限公司 生产厂：恒安（陕西）纸业有限公司 |
| 82 | 纸手帕 | 福瑞德 | 20cm×18cm 8片/包×3层 | 合格品 | 2017-01-12/20170112 | 西安福瑞德纸业有限责任公司 |
| 83 | 餐巾纸 | / | （230×230）mm×30张×双层 | 合格品 | 2017-01-02/2017.01.02 | 乌鲁木齐市天山区舒洁餐巾纸厂 |

注：按行政区域排序

黑榜　纸巾纸产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐感抽取式面巾纸 | 乐感 | 95mm×180mm×2层 | 合格品 | 2016-10-30 | 天津市安洁纸业有限公司 | 亮度（白度）、纵向湿抗张强度 |
| 2 | 雅峰牌抽取式面巾纸（出口装） | 雅峰 | 130mm×190mm×3层 | 合格品 | 2016-09-06 | 保定市雅姿纸业有限公司 | 亮度（白度）、纵向湿抗张强度 |
| 3 | 相思雨56张本色面巾纸 | 相思雨 | 200mm×188mm 56张/包（4层） | 优等品 | 2016-04-16，2016-04-17 | 黑龙江省康嘉纸业有限公司 | 柔软度 |
| 4 | 抽取式面纸 | 雪依 | 130mm×190mm×400张 | 合格品 | 2016-11-02 | 常州市伊恋卫生用品厂 | 纵向湿抗张强度 |
| 5 | 竹韵-红双喜抽取式面纸 | 竹韵 | 135mm×195mm×420张（3层）±9张 | 合格品 | 2016-12-20 | 安吉县亚通纸业有限公司 | 灰分、纵向湿抗张强度 |
| 6 | 浪漫温情家抽式面巾纸 | 浪漫温情家 | 187×138mm 三层 | 合格品 | 2016-12-09 | 武汉黎世生活用品有限责任公司 | 纵向湿抗张强度 |
| 7 | / | / | / | / | / | 苏州维柔纸业有限公司 | 拒检 |

注：按行政区域排序