簇绒地毯（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：河北、吉林、江苏、浙江、山东、河南、湖北、广东等8个省29家企业生产的29批次产品

抽查时间：2015年第3季度

抽查概况：对产品的燃烧性能（临界热辐射通量、燃烧长度）、外观保持性(六足)、背衬剥离强力、耐光色牢度：氙弧、毯面纤维类型及含量、总挥发性有机化合物（TVOC）、苯乙烯、4-苯基环己烯、甲醛等10个项目进行了检验。本次抽查，有10批次产品不符合标准的规定，肇庆广惠地毯化纤制造有限公司拒检

主要问题：燃烧性能（临界热辐射通量）、外观保持性（六足）、背衬剥离强力、耐光色牢度：氙弧、毯面纤维类型及含量、4-苯基环己烯等项目不合格

红榜　簇绒地毯产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼龙印花地毯（簇绒） | 天雅 | 幅宽：4米 | 合格 | 2015-05-29/15-05-29-1 | 吉林省天雅万印毯业科技有限公司 |
| 2 | 簇绒割绒（簇绒地毯） | 紫琅 | 幅宽：3.66米 | 一等品 | 2015-05-28/批2 | 南通金凤凰地毯制造有限公司 |
| 3 | 300型簇绒地毯 | （图形商标） | 幅宽：4米 | 一等品 | 2015-05-10/3 | 无锡钻石地毯制造有限公司 |
| 4 | 810（簇绒地毯） | / | 幅宽：4米 | 合格品 | 2015-05-10/P2 | 常熟市圣港特种布织造有限公司 |
| 5 | 簇绒地毯 | 天目湖 | A级，B1（C），割绒，尼龙100% | 一等品 | 2015-06-18 | 制造商：江苏开利地毯股份有限公司 生产厂：溧阳开成毯业有限公司 |
| 6 | 簇绒地毯 | 艳旗牌 | 幅宽：4米 | 合格品 | 2015-05-18/04 | 江苏佳华地毯有限公司 |
| 7 | 簇绒地毯 | / | A级，B1（C），割绒，C14/CR460，3.66*35（m），黄色，羊毛95%，涤纶5% | 优等品 | 2015-03-11 | 浙江美术地毯制造有限公司 |
| 8 | 簇绒地毯 | 维美 | A级，JYF(K)-47，3.66*20(m)，B1级，深蓝，高低圈绒，尼龙100% | 一等品 | 2015-03-15 | 浙江家园地毯实业有限公司 |
| 9 | 簇绒地毯 | 华邦 | 幅宽：3.66米 | 合格品 | 2015-04-16/BP07280 | 烟台华邦地毯有限公司 |
| 10 | 簇绒地毯 | 东方 | 幅宽：4米 | 合格 | 2015-05-30/20150530 | 滨州东方地毯有限公司 |
| 11 | 簇绒地毯 | （图形商标） | 幅宽：4米 | 合格 | 2015-05-16/150516 | 威海市山花地毯集团有限公司 |
| 12 | 簇绒地毯（A52LD） | Nourison | 幅宽：4米 | 合格 | 2015-06-06/20150606 | 阳信诺瑞织品有限公司 |
| 13 | 贝尔明斯特（簇绒地毯） | （图形商标） | 幅宽：3.66米 | 一等品 | 2015-05-25/15C-06106 | 威海海马地毯集团有限公司 |
| 14 | 印花地毯（簇绒地毯） | / | 幅宽：4米 | 合格 | 2015-04-15/YHCZ4E032 | 威海正泰地毯有限公司 |
| 15 | 簇绒地毯 | 华德 | A级，B2（D），割绒，尼龙100% | 合格品 | 2015-02-05/215020915 | 郑州华德地毯集团有限公司 |
| 16 | 簇绒地毯 | 凯辉实业（图案） | B级，B1（C），割绒，尼龙100% | 合格品 | 2015-03-06 | 河南凯辉实业有限公司 |
| 17 | 簇绒地毯 | 敦煌 | B级，B1（C），割绒，羊毛80%，尼龙20% | 合格品 | 2015-03-01 | 河南敦煌地毯有限公司 |
| 18 | 簇绒地毯 | 怡发 | B级，B2（D），割绒，尼龙100% | 合格品 | 2015-03-07 | 郑州怡发地毯有限公司 |
| 19 | 簇绒地毯 | 霖坤红塬 | B级，B2（D），高割低圈，尼龙6（100%） | 合格品 | 2015-03-10 | 湖北霖坤红塬地毯有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　簇绒地毯产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 簇绒地毯 | / | 幅宽：3.70米 | 一等品 | 2015-05-15/150515A | 保定经纬纺织有限公司 | 毯面纤维类型及含量 |
| 2 | KXN-03（簇绒地毯） | / | 幅宽：3.66米 | 壹等 | 2015-05-19/150519 | 常熟市凯鑫地毯有限公司 | 背衬剥离强力 |
| 3 | 数码印花地毯（簇绒地毯） | （图形商标） | 幅宽：3.52米 | 合格品 | 2015-06-08/2015-15-2 | 南通鸿鼎威雅地毯有限公司 | 背衬剥离强力 |
| 4 | 石竹（簇绒地毯） | / | 幅宽：3.66米 | 合格品 | 2015-05-20/02 | 无锡大于装饰材料有限公司 | 毯面纤维类型及含量 |
| 5 | 簇绒地毯 | 世纪凯瑞 | A级，B2（D），割绒，尼龙100% | 一等品 | 2015-06-10 | 溧阳市凯瑞地毯制造有限公司 | 耐光色牢度：氙弧 |
| 6 | 簇绒地毯 | 美惠 | A级，B2（D），圈绒，庞贝05，3.66*30（m），棕色，丙纶100% | 一等品 | 2015-01-10/2015.1.3 | 浙江美惠地毯有限公司 | 燃烧性能（临界热辐射通量）、外观保持性（六足）、背衬剥离强力 |
| 7 | 簇绒地毯 | / | A级，B1C级，阿诗伯尼，1280，40*300（mm），圈绒，底布：黄麻，羊毛100% | 合格品 | 2015-03-11/QH2014052-6 | 杭州富兴地毯有限公司 | 4-苯基环己烯 |
| 8 | 簇绒地毯 | / | 幅宽：4米 | 一等 | 2015-06-08/15-6-8 | 淄博美林地毯有限公司 | 燃烧性能（临界热辐射通量） |
| 9 | 簇绒地毯 | 美吉利 | A级，B1（C），割绒，纱罗布，24*4（m），NY537-Y5776A，尼龙100% | 合格品 | 2015-05-12/150512H | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 燃烧性能（临界热辐射通量）、耐光色牢度：氙弧 |
| 10 | 簇绒地毯 | 新葵 | B级，B2（D），割绒，CF503-C，3.66*20（m），绒高7mm，羊毛20%，涤纶80% | 合格品 | 2015-06-04 | 江门市新会区新葵地毯有限公司 | 外观保持性（六足）、背衬剥离强力 |
| 11 | 簇绒地毯 | / | / | / | / | 肇庆广惠地毯化纤制造有限公司 | 拒检 |

注：按行政区域排序

专家选购建议

国家地毯质检中心高工　宁淑英

看标签：各类地毯产品出厂或销售时，必须按照QB2397-2008《地毯标签》标准的要求，真实标注：产品名称、产品注册商标、地毯毯面纤维名称及含量、地毯绒头厚度（mm）、地毯毯基以上的绒头质量（g/㎡）、产品耐然性、产品尺寸规格、产品执行标准代号、产品质量等级、产品生产日期、手工地毯绒头长度及载绒道数、生产者名称和地址、产品特殊性能要求信息（如：地毯产品的抗静电性、阻燃性及防虫蛀性）等内容。

消费者在查看地毯标签标注的同时，可以向经销商索要该批产品的检验报告（尤其是“阻燃性能”和“单位面积绒头质量”项目，只有通过检验才能判定是否符合标准的要求。

选尺寸：地毯尺寸规格的选择应和房间的功能相适应，通常卧室陈设比较简单，可选择图案色彩搭配得当、花型小视觉安静、温馨的满铺地毯。而客厅可选择图案花型较大、视觉开阔的羊毛纤维或尼龙纤维编织的块毯。

重品质：地毯产品质量的优劣，也可以根据一些简单方法来判断：

- 看外观质量：查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差，尤其选购簇绒地毯时要查看毯背是否有脱衬、渗胶等现象，避免地毯出现起鼓、不平整等问题。

2.看回弹性：主要体现地毯的舒适性，消费者可用手去触摸地毯，其产品的绒头质量高，毯面的密度就丰满，这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用。

3.看色牢度：可用手或布在毯面上反复摩擦数次，看是否沾有颜色，如沾有颜色则说明该产品的色牢度不佳，在铺设使用中易出现变色和掉色，影响使用效果。